LOGOTIPO CONCESSIONÁRIA

CONCESSIONÁRIA  X

RODOVIA BR-XXX/XX

TRECHO: xxx

MONITORAÇÃO DE PAVIMENTO – ANO X

ADERÊNCIA

Km xxx+xxx ao Km xxx+xxx

Trecho da BR-XXX no Estado xxx

Mês / 20XX

|  |  |  |  | LOGOTIPO DA CONCESSINÁRIA |  |  |  |  |  |  | Código: |  |  |  |  |  | Revisão: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RT-XX-XXX/XX-000-0-C07/5XX |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Emissão: |  |  |  | Folha: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data |  |  |  | 1/XX |  |  |
| Contrato: Nº X |  |  | Rodovia: BR-XXX/XX |  |  |  |  |  |  |  | Responsável Técnico, CREA e Firma Projetista: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxx |  |  |  |  |  |  |
| Trecho: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Concessionária: |  |  |  |  |  |  |
| xxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxx |  |  |  |  |  |  |
| Objeto: Monitoração de Pavimento - Aderência – ANO X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ANTT |  |  |  |  |  |  |
| km xxx+xxx ao km xxx+xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentos de referência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentos resultantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observação: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | XXX |  |  |  |  |  | xxxxx | xxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisão | Data |  |  |  |  |  | Firma Projetista | Concessionária |  |  |  |  | ANTT Coord. Da Comissão |  |  |  |  |

| Firma Projetista: xxxxx |  |
| --- | --- |
| N° Interno: XXX-RT-0X-XXX/XX-000-0-C07/50X | Rev: 0 |

RELATÓRIO DE MONITORAÇÃO DE PAVIMENTO

ADERÊNCIA

BR-XXX/XX - CONCESSIONÁRIA xxxxx

TRECHO xxxxx

KM xxx+xxx AO KM xxx+xxx

SUMÁRIO

- GLOSSÁRIO

- APRESENTAÇÃO

- METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

- CONCLUSÃO E COMPARATIVO COM A MONITORAÇÃO ANTERIOR

- PROGRAMAÇÃO DE INTERVENÇÕES DA CONCESSIONÁRIA

ANEXO I – QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DE PAVIMENTO

ANEXO II – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

ANEXO III – AÇÕES REALIZADAS APÓS A MONITORAÇÃO ANTERIOR

ANEXO IV – NÚMERO DE ACIDENTES NOS PONTOS CRÍTICOS DEVIDO À MÁ ADERÊNCIA

ANEXO V – ART

- GLOSSÁRIO

Resistência à derrapagem

A resistência à derrapagem é uma característica intrínseca às condições de contato entre pneus e pavimentos, que podem ser afetadas tanto por defeitos de superfície macroscópicos (desgaste e exsudação) como por defeitos microscópicos (polimento dos agregados).

Valor de Resistência à Derrapagem (VRD)

É o indicador de segurança da rodovia, mede o atrito na superfície do pavimento por meio da condição de aderência entre pneu e pavimento.

Macro textura

É o indicador de segurança da rodovia, mede a capacidade da superfície do pavimento de drenar a água confinada entre o pneu e o pavimento, sendo também um indicador da condição de aderência entre pneu e pavimento.

- APRESENTAÇÃO

O presente documento tem por objetivo apresentar à Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, o Relatório de Monitoração de Pavimento - Aderência na BR-XXX/XX, trecho xxxxx, km xxx ao xxx – Concessionária xxxxx, referente ao X ano de Concessão, considerando todo o pavimento situado na faixa de domínio, inclusive nas vias laterais.

Os locais ensaiados foram selecionados de acordo com os dois últimos relatórios de pontos críticos enviados à ANTT pela Concessionária, que tiveram como causa da criticidade a falta de aderência (saída de pista, derrapagem), e representam os pontos considerados como prioritários caracterizados pelos maiores números de acidentes e também pela gravidade dos mesmos.

Os locais amostrados foram apresentados à GEFOR/SUINF para conhecimento e aprovação dos mesmos, e, após esta aprovação, os ensaios foram executados. O levantamento das condições de aderência deverá ser realizado somente nos segmentos considerados críticos. (O encaminhamento dos locais a serem ensaiados para aprovação da GEFOR deverá ser feito com antecedência de 60 dias em relação ao final do ano concessão)

Todos os dados de monitoração foram atualizados no SIG, conforme previsão contratual.

Descrição e Mapa de Localização

Exemplo:

Data de Realização da Inspeção

Os trabalhos de vistoria em campo iniciaram em xx de xxxxxx de 20XX e foram concluídos em xx de xxxxxxx de 20XX.

Equipe Técnica

Os serviços foram realizados pela empresa Xxxxxxx, conforme ART em anexo, por meio dos seguintes inspetores:

- Eng. Xxx  – CREA XXX – Inspetor sênior

- Xxx – CREA XXX – Assistente Técnico

- METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

As avaliações foram feitas através dos ensaios de “Pêndulo Britânico” para verificação da microtextura e dos ensaios de “Mancha de Areia” para verificação da macrotextura dos pavimentos.

Desenvolvido para executar ensaios de resistência de superfícies a derrapagem, o Pêndulo Britânico permite a determinação da resistência à fricção entre uma borracha (fixada na extremidade do braço do pêndulo) e a superfície da pista, sendo que suas características simulam a derrapagem entre o pneu de um veículo e o pavimento a uma velocidade de aproximadamente 50 km/h. O Pêndulo Britânico é apresentado na foto a seguir.

Em cada ensaio, o aparelho é nivelado e posicionado no sentido do tráfego, isto é, o giro do pêndulo ocorre na mesma direção de operação dos veículos. Segue-se a aferição do equipamento e, por fim a realização do ensaio dentro da “área” de pavimento estabelecida nas normas. Destaca-se que os ensaios de resistência à derrapagem foram realizados tendo em vista as especificações da norma rodoviária ASTM E 303.

A resistência à derrapagem medida no ensaio de Pêndulo Britânico representa a microtextura do pavimento, ou seja, as características de rugosidade dos agregados expostos do pavimento.

Já o ensaio de mancha de areia permite a determinação da macrotextura do pavimento, ou seja, as características de textura da mistura exposta. Destaca-se que os ensaios de mancha de areia foram realizados tendo em vista as especificações da norma rodoviária do Método ASTM E 965, sendo assim calculada a média das cinco amostras analisadas.

Esse ensaio consiste na distribuição de quantidade padrão de areia na superfície do pavimento com movimentos circulares, até que o material recubra a maior área possível do revestimento sem que haja exposição do agregado. A medição do diâmetro deste círculo permite a determinação da espessura de areia existente, visto que o volume despejado é conhecido, e, portanto, a macrotextura superficial (“altura” de areia). O ensaio de mancha de areia é ilustrado na foto abaixo.

O procedimento é explicado através do Manual de Restauração de Pavimento Asfáltico do DNIT, sendo realizadas cinco amostras para Pêndulo Britânico e duas amostras para mancha de areia em cada ponto crítico, resultando, respectivamente, em 25 medidas para o Pêndulo Britânico e 10 para mancha de areia, conforme apresentado a seguir:

3.2 Leituras das medições

A avaliação das condições de segurança em termos de aderência pneu-pavimento, ou resistência à derrapagem, estão resumidas na planilha a seguir, conforme Manual de Restauração de Pavimentos Flexíveis do DNIT, o qual recomenda adotar a tabela de limites do “Marshall Committee”.

| Valores de Resistência à Derrapagem – VRD | Classe da Pista |
| --- | --- |
| < 25 | Perigosa |
| 25 – 31 | Muito Lisa |
| 32 – 39 | Lisa |
| 40 – 46 | Insuficientemente Rugosa |
| 47- 54 | Medianamente Rugosa |
| 55 – 75 | Rugosa |
| > 75 | Muito Rugosa |

Já os conceitos de macrotextura podem ser definidos a partir da profundidade média de areia, conforme a tabela a seguir.

| Profundidade Média de Areia HS (mm) | Classe da Pista |
| --- | --- |
| HS < 0,20 mm | Muito Fina ou Muito Fechada |
| 0,20 mm < HS < 0,40 mm | Fina ou Fechada |
| 0,40 mm < HS < 0,80 mm | Média |
| 0,80 mm < HS < 1,20 mm | Grossa ou Aberta |
| HS > 1,20 mm | Muito Grossa ou Muito Aberta |

As leituras das medições foram registradas em quadros (Anexo II) com os resultados dos ensaios de Aderência (VRD e HS), em conjunto com os seguintes itens:

- identificação da rodovia;

- trecho - quilômetro inicial e final;

- coordenadas geográficas;

- faixa;

- sentido - crescente ou decrescente;

- tipo de pavimento;

- sistema de medição;

- operador e data de realização do levantamento;

- Observações - serão indicadas as principais ocorrências visualizadas durante a avaliação de campo, como por exemplo: interrupções por causa de acidentes, condições climáticas.

- ANÁLISE DOS DADOS E COMPARAÇÃO COM A MONITORAÇÃO ANTERIOR

O relatório de monitoração identificou a situação do pavimento, nos pontos críticos integrantes do trecho sob concessão da rodovia BR-XXX/XX, em todas as faixas, inclusive vias marginais, sentido Norte e Sul, que compõem o patrimônio rodoviário ao final do ano X de concessão. Segue abaixo o panorama geral encontrado na rodovia:

Exemplo:

| BR XXX/XX - VRD |  |  |
| --- | --- | --- |
| Classe | Ocorrências | % |
| 47 ≤ VRD ≤ 75 | 18 | 90% |
| VRD > 75 | 2 | 10% |
| VRD < 47 | 0 | 0% |

| BR XXX/XX - HS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Classe | Ocorrências | % |
| 0,60 ≤ HS ≤ 1,20 | 12 | 60% |
| HS < 0,60 | 3 | 15% |
| HS > 1,20 | 5 | 25% |

Em relação à monitoração anterior, relativa ao ano X de Concessão, realizada em xx de xxxxxx de 20XX, obtêm-se a seguinte tabela comparativa:

| BR XXX/XX - VRD |  |  |
| --- | --- | --- |
| Classe | ANO ANTERIOR | ANO ATUAL |
| 47 ≤ VRD ≤ 75 | 85% | 90% |
| VRD > 75 | 10% | 10% |
| VRD < 47 | 5% | 0% |

| BR XXX/XX - HS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Classe | ANO ANTERIOR | ANO ATUAL |
| 0,60 ≤ HS ≤ 1,20 | 50% | 60% |
| HS < 0,60 | 20% | 15% |
| HS > 1,20 | 30% | 25% |

| Comparação com a monitoração anterior |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RODOVIA: | BR xxx/XX | INICIAL | 0,000 | PISTA: | Dupla | SENTIDO: |  |
| DATA: | 17/06/2015 | FINAL: | 380,000 | FAIXA: | 2 | Crescente |  |
| Local |  | VRD |  |  | HS (mm) |  |  |
| Posição (km/est) | Trilha | Ano anterior | Ano atual | Evolução | Ano anterior | Ano atual | Evolução |
| 0,00 | Ext | 60 | 58 | -2 | 0,72 | 0,62 | -0,11 |
| 20,00 | Ext | 56 | 53 | -3 | 0,90 | 0,60 | -0,30 |
| 40,00 | Ext | 68 | 59 | -9 | 1,00 | 0,60 | -0,40 |
| 60,00 | Ext | 80 | 77 | -3 | 2,06 | 1,86 | -0,20 |
| 80,00 | Ext | 57 | 60 | 3 | 1,00 | 0,80 | -0,20 |
| 100,00 | Ext | 67 | 64 | -3 | 0,88 | 0,68 | -0,20 |
| 120,00 | Ext | 68 | 65 | -3 | 0,80 | 0,60 | -0,20 |
| 140,00 | Ext | 63 | 59 | -4 | 0,82 | 0,62 | -0,20 |
| 160,00 | Ext | 56 | 62 | 6 | 0,38 | 0,88 | 0,50 |
| 180,00 | Ext | 78 | 75 | -3 | 2,29 | 2,09 | -0,20 |
| 200,00 | Ext | 78 | 75 | -3 | 2,06 | 1,86 | -0,20 |
| 220,00 | Ext | 43 | 47 | 4 | 0,46 | 0,66 | 0,20 |
| 240,00 | Ext | 82 | 79 | -3 | 2,68 | 2,48 | -0,20 |
| 260,00 | Ext | 66 | 63 | -3 | 1,79 | 1,19 | -0,60 |
| 280,00 | Ext | 44 | 53 | 9 | 0,86 | 0,66 | -0,20 |
| 300,00 | Ext | 52 | 49 | -3 | 0,82 | 0,62 | -0,20 |
| 320,00 | Ext | 58 | 55 | -3 | 0,18 | 0,78 | 0,60 |
| 340,00 | Ext | 57 | 58 | 1 | 0,97 | 0,77 | -0,20 |
| 360,00 | Ext | 62 | 59 | -3 | 0,81 | 0,61 | -0,20 |
| 380,00 | Ext | 74 | 72 | -2 | 2,21 | 2,41 | 0,20 |

- PROGRAMAÇÃO DE INTERVENÇÕES DA CONCESSIONÁRIA

Para os segmentos e/ou locais que se encontram em desacordo com os limites estabelecidos para a fase de recuperação da RODOVIA, de acordo com as definições apresentadas no PER, apresentamos a programação das ações corretivas, conforme a etapa de Monitoração.

Do PER, temos: (descrever o que cita o PER – a respeito dos parâmetros de desempenho, quando houver):

Exemplo :

“- VRD (valor da resistência à derrapagem) situado no intervalo de 47 (quarenta e sete) a 75 (setenta e cinco), no final do 5º (quinto) ano. Para camadas porosas de atrito dispensa-se o limite máximo.

(...)

- Valor de HS (Altura de Areia) situado na faixa de 0,60 (seis décimos) a 1,20 (um inteiro e dois décimos) mm, no final do 5º ano. Para camadas porosas de atrito dispensa-se o limite máximo."

A Programação se encontra no Anexo I - Quadro Resumo do Monitoramento de Pavimento, na forma de cronograma de serviços necessários à adequação dos segmentos aos parâmetros mínimos.

No Anexo III, a concessionária apresenta as ações realizadas após a monitoração anterior, com o objetivo de evitar que os limites fossem atingidos e para corrigir os segmentos em que os limites foram atingidos.

No Anexo IV, a concessionária apresenta o número de acidentes da última monitoração juntamente com o da monitoração atual, para os pontos críticos em que problemas de aderência sejam uma das principais causas de acidentes.

ANEXO I

QUADRO RESUMO DO

MONITORAMENTO DE PAVIMENTO

QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DE PAVIMENTO

Apresenta os locais que devem sofrer intervenções – valores de aderência(VRD e HS) em descordo ao definido no PER.

Nos casos de trechos com valores de aderência (VRD e HS) em desconformidade com os parâmetros do PER, deverão ser apresentados cronogramas das obras e serviços programados, devendo os mesmos serem concluídos em até 15 (quinze) dias, a contar da entrega do relatório. Após a intervenção, deverá ser encaminhada à ANTT em até 10 (dez) dias monitoração complementar dos trechos que apresentavam inconformidades.

ANEXO II

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

| Síntese dos resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RODOVIA: | BR xxx/XX | INICIAL | 0,000 | SENTIDO: |  | Crescente |  |  |  |
| DATA: | 17/06/2015 | FINAL: | 380,000 | OPERADOR: |  | xxxxxxx xxxxxxx |  |  |  |
| Posição (km) | Coordenadas geográficas | Faixa | Amostras Hs (mm) |  |  |  |  |  | VRD |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Média |  |
| 0,00 |  | 2 | 0,65 | 0,70 | 0,70 | 0,51 | 0,52 | 0,62 | 58 |
| 20,00 |  | 2 | 0,60 | 0,61 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 53 |
| 40,00 |  | 2 | 0,60 | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 59 |
| 60,00 |  | 2 | 1,64 | 1,70 | 2,00 | 1,93 | 2,05 | 1,86 | 77 |
| 80,00 |  | 2 | 0,71 | 0,69 | 0,87 | 0,88 | 0,83 | 0,80 | 60 |
| 100,00 |  | 2 | 0,62 | 0,74 | 0,60 | 0,62 | 0,82 | 0,68 | 64 |
| 120,00 |  | 2 | 0,64 | 0,60 | 0,54 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 65 |
| 140,00 |  | 2 | 0,80 | 0,48 | 0,60 | 0,57 | 0,63 | 0,62 | 59 |
| 160,00 |  | 2 | 0,91 | 0,93 | 0,88 | 0,80 | 0,87 | 0,88 | 62 |
| 180,00 |  | 2 | 1,91 | 2,07 | 2,41 | 2,10 | 2,00 | 2,09 | 75 |
| 200,00 |  | 2 | 1,84 | 2,09 | 1,73 | 1,79 | 1,85 | 1,86 | 75 |
| 220,00 |  | 2 | 0,91 | 0,79 | 0,55 | 0,63 | 0,44 | 0,66 | 47 |
| 240,00 |  | 2 | 2,23 | 2,46 | 2,41 | 2,65 | 2,65 | 2,48 | 79 |
| 260,00 |  | 2 | 1,18 | 1,20 | 1,16 | 1,22 | 1,19 | 1,19 | 63 |
| 280,00 |  | 2 | 0,70 | 0,67 | 0,60 | 0,69 | 0,65 | 0,66 | 53 |
| 300,00 |  | 2 | 0,72 | 0,65 | 0,68 | 0,61 | 0,42 | 0,62 | 49 |
| 320,00 |  | 2 | 0,74 | 0,95 | 0,66 | 0,96 | 0,59 | 0,78 | 55 |
| 340,00 |  | 2 | 0,73 | 0,80 | 0,58 | 0,67 | 1,06 | 0,77 | 58 |
| 360,00 |  | 2 | 0,78 | 0,52 | 0,58 | 0,51 | 0,67 | 0,61 | 59 |
| 380,00 |  | 2 | 2,39 | 2,11 | 2,43 | 2,41 | 2,73 | 2,41 | 72 |

| Ensaio de Mancha de Areia (Amostra 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RODOVIA: | BR xxx/XX | INICIAL | 0,000 | PISTA: | Dupla | SENTIDO: |  | Crescente |  | VOLUME DE AREIA (cm³): |  |  | 25 |
| DATA: | 17/06/2015 | FINAL: | 380,000 | FAIXA: | 2 | OPERADOR: |  | xxxxxxx xxxxxxx |  |  |  |  |  |
| Local |  | Tipo de Revest. | Condição de Tempo | Diâmetro (cm) |  |  |  |  | Área | HS |  | Tipo de Superfície | Observação |
| Posição (km/est) | Trilha |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | Médio | (cm2) | (cm) | (mm) |  |  |
| 0,00 | Ext | Micro | Fechado | 21,7 | 21,8 | 22,4 | 22,6 | 22,13 | 384,46 | 0,07 | 0,65 | Média |  |
| 20,00 | Ext | Micro | Bom | 22,5 | 23,2 | 24,2 | 22,6 | 23,13 | 420,00 | 0,06 | 0,60 | Média |  |
| 40,00 | Ext | Micro | Fechado | 23,5 | 22,1 | 23,4 | 23,1 | 23,03 | 416,38 | 0,06 | 0,60 | Média |  |
| 60,00 | Ext | Micro | Bom | 14 | 13,5 | 14,4 | 13,9 | 13,95 | 152,84 | 0,16 | 1,64 | Muito Grossa |  |
| 80,00 | Ext | Micro | Fechado | 20,9 | 21,5 | 21,6 | 20,7 | 21,18 | 352,16 | 0,07 | 0,71 | Média |  |
| 100,00 | Ext | Micro | Fechado | 22,3 | 23,1 | 22,4 | 23 | 22,70 | 404,71 | 0,06 | 0,62 | Média |  |
| 120,00 | Ext | Micro | Fechado | 22 | 22,5 | 22,1 | 22,6 | 22,30 | 390,57 | 0,06 | 0,64 | Média |  |
| 140,00 | Ext | Micro | Fechado | 19,6 | 20,6 | 19,8 | 19,9 | 19,98 | 313,37 | 0,08 | 0,80 | Média |  |
| 160,00 | Ext | Micro | Fechado | 18,6 | 18,8 | 19,1 | 18,5 | 18,75 | 276,12 | 0,09 | 0,91 | Grossa |  |
| 180,00 | Ext | Micro | Bom | 12,8 | 12,6 | 12,9 | 13,4 | 12,93 | 131,21 | 0,19 | 1,91 | Muito Grossa |  |
| 200,00 | Ext | Micro | Bom | 13,1 | 12,8 | 13,5 | 13,2 | 13,15 | 135,81 | 0,18 | 1,84 | Muito Grossa |  |
| 220,00 | Ext | Micro | Fechado | 18,5 | 18,2 | 19,1 | 19,2 | 18,75 | 276,12 | 0,09 | 0,91 | Média |  |
| 240,00 | Ext | Micro | Bom | 12,5 | 11,9 | 11,8 | 11,6 | 11,95 | 112,16 | 0,22 | 2,23 | Muito Grossa |  |
| 260,00 | Ext | Micro | Fechado | 16,9 | 16 | 16,1 | 16,8 | 16,45 | 212,53 | 0,12 | 1,18 | Grossa |  |
| 280,00 | Ext | Micro | Fechado | 20,6 | 21,9 | 21,4 | 21,3 | 21,30 | 356,33 | 0,07 | 0,70 | Média |  |
| 300,00 | Ext | Micro | Fechado | 20,6 | 21,4 | 21,1 | 21,1 | 21,05 | 348,01 | 0,07 | 0,72 | Média |  |
| 320,00 | Ext | Micro | Fechado | 20,4 | 20,6 | 21,1 | 20,7 | 20,70 | 336,54 | 0,07 | 0,74 | Grossa |  |
| 340,00 | Ext | Micro | Fechado | 21 | 20,6 | 20,9 | 21,1 | 20,90 | 343,07 | 0,07 | 0,73 | Grossa |  |
| 360,00 | Ext | CBUQ | Fechado | 20,5 | 20 | 20,4 | 19,9 | 20,20 | 320,47 | 0,08 | 0,78 | Média |  |
| 380,00 | Ext | Micro | Bom | 12,1 | 11,2 | 11,4 | 11,5 | 11,55 | 104,77 | 0,24 | 2,39 | Muito Grossa |  |

| Ensaio de Mancha de Areia (Amostra 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RODOVIA: | BR xxx/XX | INICIAL | 0,000 | PISTA: | Dupla | SENTIDO: |  | Crescente |  | VOLUME DE AREIA (cm³): |  |  | 25 |
| DATA: | 17/06/2015 | FINAL: | 380,000 | FAIXA: | 2 | OPERADOR: |  | xxxxxxx xxxxxxx |  |  |  |  |  |
| Local |  | Tipo de Revest. | Condição de Tempo | Diâmetro (cm) |  |  |  |  | Área | HS |  | Tipo de Superfície | Observação |
| Posição (km/est) | Trilha |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | Médio | (cm2) | (cm) | (mm) |  |  |
| 0,00 | Ext | Micro | Fechado | 20,5 | 22 | 21,9 | 20,6 | 21,25 | 354,66 | 0,07 | 0,70 | Média |  |
| 20,00 | Ext | Micro | Bom | 23,4 | 22,3 | 21,9 | 23,8 | 22,85 | 410,07 | 0,06 | 0,61 | Média |  |
| 40,00 | Ext | Micro | Fechado | 22,6 | 22,5 | 23,7 | 23 | 22,95 | 413,67 | 0,06 | 0,60 | Média |  |
| 60,00 | Ext | Micro | Bom | 14,5 | 13,8 | 12,4 | 14 | 13,68 | 146,87 | 0,17 | 1,70 | Muito Grossa |  |
| 80,00 | Ext | Micro | Fechado | 20,9 | 22 | 22,3 | 20,6 | 21,45 | 361,36 | 0,07 | 0,69 | Média |  |
| 100,00 | Ext | Micro | Fechado | 20,5 | 20,6 | 20,7 | 20,9 | 20,68 | 335,72 | 0,07 | 0,74 | Média |  |
| 120,00 | Ext | Micro | Fechado | 23,5 | 23,1 | 23,2 | 22,4 | 23,05 | 417,28 | 0,06 | 0,59 | Média |  |
| 140,00 | Ext | Micro | Fechado | 25,1 | 26,7 | 25,5 | 25,5 | 25,70 | 518,75 | 0,05 | 0,48 | Média |  |
| 160,00 | Ext | Micro | Fechado | 18,1 | 18,7 | 19,2 | 18 | 18,50 | 268,80 | 0,09 | 0,93 | Grossa |  |
| 180,00 | Ext | Micro | Bom | 12,5 | 12,6 | 12,4 | 12,1 | 12,40 | 120,76 | 0,21 | 2,07 | Muito Grossa |  |
| 200,00 | Ext | Micro | Bom | 12,5 | 12,2 | 12,8 | 11,9 | 12,35 | 119,79 | 0,21 | 2,09 | Muito Grossa |  |
| 220,00 | Ext | Micro | Fechado | 20,1 | 20,2 | 20 | 20,1 | 20,10 | 317,31 | 0,08 | 0,79 | Média |  |
| 240,00 | Ext | Micro | Bom | 12 | 10,6 | 11,4 | 11,5 | 11,38 | 101,62 | 0,25 | 2,46 | Muito Grossa |  |
| 260,00 | Ext | Micro | Fechado | 16 | 16,4 | 16,3 | 16,5 | 16,30 | 208,67 | 0,12 | 1,20 | Grossa |  |
| 280,00 | Ext | Micro | Fechado | 21,8 | 22,6 | 21,9 | 21,2 | 21,88 | 375,83 | 0,07 | 0,67 | Média |  |
| 300,00 | Ext | Micro | Fechado | 22,5 | 21,6 | 22,4 | 22,1 | 22,15 | 385,33 | 0,06 | 0,65 | Média |  |
| 320,00 | Ext | Micro | Fechado | 18,5 | 18,3 | 18,2 | 18,4 | 18,35 | 264,46 | 0,09 | 0,95 | Grossa |  |
| 340,00 | Ext | Micro | Fechado | 20,2 | 20 | 19,3 | 20,1 | 19,90 | 311,03 | 0,08 | 0,80 | Grossa |  |
| 360,00 | Ext | CBUQ | Fechado | 25,1 | 24,3 | 24,6 | 24,9 | 24,73 | 480,13 | 0,05 | 0,52 | Média |  |
| 380,00 | Ext | Micro | Bom | 12,9 | 11,5 | 12,3 | 12,4 | 12,28 | 118,34 | 0,21 | 2,11 | Muito Grossa |  |

| Ensaio de Mancha de Areia (Amostra 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RODOVIA: | BR xxx/XX | INICIAL | 0,000 | PISTA: | Dupla | SENTIDO: |  | Crescente |  | VOLUME DE AREIA (cm³): |  |  | 25 |
| DATA: | 17/06/2015 | FINAL: | 380,000 | FAIXA: | 2 | OPERADOR: |  | xxxxxxx xxxxxxx |  |  |  |  |  |
| Local |  | Tipo de Revest. | Condição de Tempo | Diâmetro (cm) |  |  |  |  | Área | HS |  | Tipo de Superfície | Observação |
| Posição (km/est) | Trilha |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | Médio | (cm2) | (cm) | (mm) |  |  |
| 0,00 | Ext | Micro | Fechado | 20,9 | 20,7 | 21,5 | 21,9 | 21,25 | 354,66 | 0,07 | 0,70 | Média |  |
| 20,00 | Ext | Micro | Bom | 23,5 | 22,9 | 23,2 | 23,5 | 23,28 | 425,47 | 0,06 | 0,59 | Média |  |
| 40,00 | Ext | Micro | Fechado | 23,5 | 22,1 | 24 | 23,4 | 23,25 | 424,56 | 0,06 | 0,59 | Média |  |
| 60,00 | Ext | Micro | Bom | 13,5 | 12,8 | 11,6 | 12,5 | 12,60 | 124,69 | 0,20 | 2,00 | Muito Grossa |  |
| 80,00 | Ext | Micro | Fechado | 19 | 20,1 | 19,6 | 17,8 | 19,13 | 287,27 | 0,09 | 0,87 | Média |  |
| 100,00 | Ext | Micro | Fechado | 24,5 | 22 | 22,2 | 23,1 | 22,95 | 413,67 | 0,06 | 0,60 | Média |  |
| 120,00 | Ext | Micro | Fechado | 24,4 | 24,6 | 24,5 | 23,8 | 24,33 | 464,72 | 0,05 | 0,54 | Média |  |
| 140,00 | Ext | Micro | Fechado | 23,5 | 23,2 | 22,9 | 22,6 | 23,05 | 417,28 | 0,06 | 0,59 | Média |  |
| 160,00 | Ext | Micro | Fechado | 18 | 19,5 | 20,1 | 18,3 | 18,98 | 282,78 | 0,09 | 0,88 | Grossa |  |
| 180,00 | Ext | Micro | Bom | 11,5 | 11,2 | 11,9 | 11,4 | 11,50 | 103,87 | 0,24 | 2,41 | Muito Grossa |  |
| 200,00 | Ext | Micro | Bom | 15 | 13,5 | 12,8 | 13 | 13,58 | 144,73 | 0,17 | 1,73 | Muito Grossa |  |
| 220,00 | Ext | Micro | Fechado | 23,5 | 24,3 | 23,6 | 24,8 | 24,05 | 454,28 | 0,06 | 0,55 | Média |  |
| 240,00 | Ext | Micro | Bom | 12,5 | 11,1 | 10,8 | 11,6 | 11,50 | 103,87 | 0,24 | 2,41 | Muito Grossa |  |
| 260,00 | Ext | Micro | Fechado | 16,5 | 15,8 | 16,9 | 17 | 16,55 | 215,12 | 0,12 | 1,16 | Grossa |  |
| 280,00 | Ext | Micro | Fechado | 23,1 | 22,6 | 23 | 23,1 | 22,95 | 413,67 | 0,06 | 0,60 | Média |  |
| 300,00 | Ext | Micro | Fechado | 21,6 | 23,2 | 20,4 | 21,5 | 21,68 | 368,98 | 0,07 | 0,68 | Média |  |
| 320,00 | Ext | Micro | Fechado | 21,6 | 23,2 | 21,5 | 21,4 | 21,93 | 377,55 | 0,07 | 0,66 | Grossa |  |
| 340,00 | Ext | Micro | Fechado | 22,9 | 23,6 | 23,7 | 23,2 | 23,35 | 428,22 | 0,06 | 0,58 | Grossa |  |
| 360,00 | Ext | CBUQ | Fechado | 23 | 23,5 | 23,8 | 23,2 | 23,38 | 429,13 | 0,06 | 0,58 | Média |  |
| 380,00 | Ext | Micro | Bom | 11,2 | 11,9 | 11,7 | 11 | 11,45 | 102,97 | 0,24 | 2,43 | Muito Grossa |  |

| Ensaio de Mancha de Areia (Amostra 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RODOVIA: | BR xxx/XX | INICIAL | 0,000 | PISTA: | Dupla | SENTIDO: |  | Crescente |  | VOLUME DE AREIA (cm³): |  |  | 25 |
| DATA: | 17/06/2015 | FINAL: | 380,000 | FAIXA: | 2 | OPERADOR: |  | xxxxxxx xxxxxxx |  |  |  |  |  |
| Local |  | Tipo de Revest. | Condição de Tempo | Diâmetro (cm) |  |  |  |  | Área | HS |  | Tipo de Superfície | Observação |
| Posição (km/est) | Trilha |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | Médio | (cm2) | (cm) | (mm) |  |  |
| 0,00 | Ext | Micro | Fechado | 25 | 24,6 | 24,8 | 25,3 | 24,93 | 487,93 | 0,05 | 0,51 | Média |  |
| 20,00 | Ext | Micro | Bom | 23,5 | 22,9 | 22,4 | 23,4 | 23,05 | 417,28 | 0,06 | 0,59 | Média |  |
| 40,00 | Ext | Micro | Fechado | 22,5 | 23,5 | 22,3 | 24,1 | 23,10 | 419,10 | 0,06 | 0,59 | Média |  |
| 60,00 | Ext | Micro | Bom | 13,2 | 13,1 | 12,6 | 12,5 | 12,85 | 129,69 | 0,19 | 1,93 | Muito Grossa |  |
| 80,00 | Ext | Micro | Fechado | 19,5 | 20 | 18,9 | 17,6 | 19,00 | 283,53 | 0,09 | 0,88 | Média |  |
| 100,00 | Ext | Micro | Fechado | 22 | 22,9 | 23 | 23,1 | 22,75 | 406,49 | 0,06 | 0,62 | Média |  |
| 120,00 | Ext | Micro | Fechado | 22,9 | 23,5 | 22,6 | 23,5 | 23,13 | 420,00 | 0,06 | 0,58 | Média |  |
| 140,00 | Ext | Micro | Fechado | 23 | 24,3 | 23,2 | 23,7 | 23,55 | 435,58 | 0,06 | 0,57 | Média |  |
| 160,00 | Ext | Micro | Fechado | 20,1 | 20 | 19,9 | 19,7 | 19,93 | 311,81 | 0,08 | 0,80 | Grossa |  |
| 180,00 | Ext | Micro | Bom | 13,5 | 11,5 | 11,8 | 12,5 | 12,33 | 119,31 | 0,21 | 2,10 | Muito Grossa |  |
| 200,00 | Ext | Micro | Bom | 13,8 | 12,9 | 13,5 | 13,1 | 13,33 | 139,45 | 0,18 | 1,79 | Muito Grossa |  |
| 220,00 | Ext | Micro | Fechado | 22,5 | 22,8 | 23,1 | 21,8 | 22,55 | 399,38 | 0,06 | 0,63 | Média |  |
| 240,00 | Ext | Micro | Bom | 11,2 | 10,6 | 11,1 | 10,9 | 10,95 | 94,17 | 0,27 | 2,65 | Muito Grossa |  |
| 260,00 | Ext | Micro | Fechado | 16,1 | 15,8 | 16,3 | 16,5 | 16,18 | 205,48 | 0,12 | 1,22 | Grossa |  |
| 280,00 | Ext | Micro | Fechado | 21,6 | 21,4 | 22,1 | 20,9 | 21,50 | 363,05 | 0,07 | 0,69 | Média |  |
| 300,00 | Ext | Micro | Fechado | 21,8 | 23,6 | 23,7 | 22,4 | 22,88 | 410,97 | 0,06 | 0,61 | Média |  |
| 320,00 | Ext | Micro | Fechado | 17,6 | 18,9 | 18,1 | 18,2 | 18,20 | 260,16 | 0,10 | 0,96 | Grossa |  |
| 340,00 | Ext | Micro | Fechado | 22 | 22,1 | 21,5 | 21,7 | 21,83 | 374,11 | 0,07 | 0,67 | Grossa |  |
| 360,00 | Ext | CBUQ | Fechado | 25,6 | 24,9 | 24,1 | 25,8 | 25,10 | 494,81 | 0,05 | 0,51 | Média |  |
| 380,00 | Ext | Micro | Bom | 12 | 10,9 | 11,2 | 11,9 | 11,50 | 103,87 | 0,24 | 2,41 | Muito Grossa |  |

| Ensaio de Mancha de Areia (Amostra 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RODOVIA: | BR xxx/XX | INICIAL | 0,000 | PISTA: | Dupla | SENTIDO: |  | Crescente |  | VOLUME DE AREIA (cm³): |  |  | 25 |
| DATA: | 17/06/2015 | FINAL: | 380,000 | FAIXA: | 2 | OPERADOR: |  | xxxxxxx xxxxxxx |  |  |  |  |  |
| Local |  | Tipo de Revest. | Condição de Tempo | Diâmetro (cm) |  |  |  |  | Área | HS |  | Tipo de Superfície | Observação |
| Posição (km/est) | Trilha |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | Médio | (cm2) | (cm) | (mm) |  |  |
| 0,00 | Ext | Micro | Fechado | 25 | 24,6 | 24,4 | 25,2 | 24,80 | 483,05 | 0,05 | 0,52 | Média |  |
| 20,00 | Ext | Micro | Bom | 22,5 | 23,4 | 23,2 | 22,9 | 23,00 | 415,48 | 0,06 | 0,60 | Média |  |
| 40,00 | Ext | Micro | Fechado | 23,5 | 23,1 | 22,9 | 22,8 | 23,08 | 418,19 | 0,06 | 0,59 | Média |  |
| 60,00 | Ext | Micro | Bom | 13,5 | 11,3 | 12,5 | 12,6 | 12,48 | 122,23 | 0,20 | 2,05 | Muito Grossa |  |
| 80,00 | Ext | Micro | Fechado | 20,1 | 19 | 20,2 | 19 | 19,58 | 300,95 | 0,08 | 0,83 | Média |  |
| 100,00 | Ext | Micro | Fechado | 19,2 | 20,1 | 19,6 | 19,9 | 19,70 | 304,81 | 0,08 | 0,82 | Média |  |
| 120,00 | Ext | Micro | Fechado | 22,4 | 23,5 | 23 | 22,9 | 22,95 | 413,67 | 0,06 | 0,60 | Média |  |
| 140,00 | Ext | Micro | Fechado | 22,5 | 22,1 | 23,1 | 22 | 22,43 | 394,96 | 0,06 | 0,63 | Média |  |
| 160,00 | Ext | Micro | Fechado | 18,9 | 18,2 | 18,8 | 20,5 | 19,10 | 286,52 | 0,09 | 0,87 | Grossa |  |
| 180,00 | Ext | Micro | Bom | 13 | 12,1 | 13,2 | 12,2 | 12,63 | 125,19 | 0,20 | 2,00 | Muito Grossa |  |
| 200,00 | Ext | Micro | Bom | 12 | 14,1 | 14,2 | 12,2 | 13,13 | 135,30 | 0,18 | 1,85 | Muito Grossa |  |
| 220,00 | Ext | Micro | Fechado | 27,1 | 26,2 | 27 | 26,7 | 26,75 | 562,00 | 0,04 | 0,44 | Média |  |
| 240,00 | Ext | Micro | Bom | 11,9 | 10,5 | 11,1 | 10,3 | 10,95 | 94,17 | 0,27 | 2,65 | Muito Grossa |  |
| 260,00 | Ext | Micro | Fechado | 17 | 16,6 | 16,2 | 15,5 | 16,33 | 209,31 | 0,12 | 1,19 | Grossa |  |
| 280,00 | Ext | Micro | Fechado | 21,8 | 21,9 | 22,5 | 22 | 22,05 | 381,86 | 0,07 | 0,65 | Média |  |
| 300,00 | Ext | Micro | Fechado | 27,8 | 26,7 | 27,3 | 27,9 | 27,43 | 590,72 | 0,04 | 0,42 | Média |  |
| 320,00 | Ext | Micro | Fechado | 24 | 23,2 | 23,1 | 22,9 | 23,30 | 426,38 | 0,06 | 0,59 | Grossa |  |
| 340,00 | Ext | Micro | Fechado | 17 | 17,9 | 16,6 | 17,8 | 17,33 | 235,74 | 0,11 | 1,06 | Grossa |  |
| 360,00 | Ext | CBUQ | Fechado | 22,5 | 21,5 | 20,9 | 22 | 21,73 | 370,69 | 0,07 | 0,67 | Média |  |
| 380,00 | Ext | Micro | Bom | 10,5 | 11,2 | 11,4 | 10,1 | 10,80 | 91,61 | 0,27 | 2,73 | Muito Grossa |  |

| Pêndulo Britânico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RODOVIA: | BR xxx/XX | INICIAL | 0,000 |  | PISTA: | Dupla | SENTIDO: |  | Crescente |  |  |  |  |  |
| DATA: | 17/06/2015 | FINAL: | 380,000 |  | FAIXA: | 2 | OPERADOR: |  | xxxxxxx xxxxxxx |  |  |  |  |  |
| Local |  | Tipo de Revest. | Condição de Tempo | Temp. | Leitura |  |  |  |  |  | Correção | VRD | Classificação | Observação |
| Posição (km/est) | Trilha |  |  | (ºC) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Média |  |  |  |  |
| 0,00 | Ext | Micro | Fechado | 20 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59,4 | 0,01 | 58 | Rugosa |  |
| 20,00 | Ext | Micro | Bom | 20 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0,01 | 53 | Medianamente Rugosa |  |
| 40,00 | Ext | Micro | Fechado | 18,5 | 61 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59,8 | 0,0085 | 59 | Rugosa |  |
| 60,00 | Ext | Micro | Bom | 28 | 80 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79,2 | 0,018 | 77 | Muito Rugosa |  |
| 80,00 | Ext | Micro | Fechado | 23 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 0,013 | 60 | Rugosa |  |
| 100,00 | Ext | Micro | Fechado | 22,5 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0,0125 | 64 | Rugosa |  |
| 120,00 | Ext | Micro | Fechado | 21 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 0,011 | 65 | Rugosa |  |
| 140,00 | Ext | Micro | Fechado | 22 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0,012 | 59 | Rugosa |  |
| 160,00 | Ext | Micro | Fechado | 23 | 64 | 64 | 64 | 63 | 63 | 63,6 | 0,013 | 62 | Rugosa |  |
| 180,00 | Ext | Micro | Bom | 23 | 77 | 77 | 76 | 76 | 77 | 76,6 | 0,013 | 75 | Rugosa |  |
| 200,00 | Ext | Micro | Bom | 24 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 0,014 | 75 | Rugosa |  |
| 220,00 | Ext | Micro | Fechado | 29 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 48,4 | 0,019 | 47 | Medianamente Rugosa |  |
| 240,00 | Ext | Micro | Bom | 22 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 80,6 | 0,012 | 79 | Muito Rugosa |  |
| 260,00 | Ext | Micro | Fechado | 30 | 65 | 65 | 65 | 64 | 65 | 64,8 | 0,02 | 63 | Rugosa |  |
| 280,00 | Ext | Micro | Fechado | 23,5 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54,4 | 0,0135 | 53 | Medianamente Rugosa |  |
| 300,00 | Ext | Micro | Fechado | 24 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50,4 | 0,014 | 49 | Medianamente Rugosa |  |
| 320,00 | Ext | Micro | Fechado | 23,5 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0,0135 | 55 | Rugosa |  |
| 340,00 | Ext | Micro | Fechado | 28 | 60 | 60 | 59 | 60 | 59 | 59,6 | 0,018 | 58 | Rugosa |  |
| 360,00 | Ext | CBUQ | Fechado | 23,5 | 60 | 61 | 59 | 60 | 60 | 60 | 0,0135 | 59 | Rugosa |  |
| 380,00 | Ext | Micro | Bom | 26 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | 73,8 | 0,016 | 72 | Rugosa |  |

ANEXO III

AÇÕES REALIZADAS APÓS A MONITORAÇÃO ANTERIOR

| RODOVIA: | BR xxx/XX | INICIAL | 0,000 | SENTIDO: |  | Crescente |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 17/06/2015 | FINAL: | 380,000 | OPERADOR: |  | xxxxxxx xxxxxxx |  |
| Posição (km) | Faixa | Hs (mm) Média |  | VRD |  | AÇÕES REALIZADAS APÓS A ÚLTIMA MONITORAÇÃO |  |
|  |  | ANO ANTERIOR | ANO ATUAL | ANO ANTERIOR | ANO ATUAL | PREVENTIVAS | CORRETIVAS |
| 0,00 | 2 | 0,62 | 0,62 | 58 | 58 |  |  |
| 20,00 | 2 | 0,60 | 0,60 | 53 | 53 |  |  |
| 40,00 | 2 | 0,60 | 0,60 | 59 | 59 |  |  |
| 60,00 | 2 | 1,86 | 1,86 | 77 | 77 |  |  |
| 80,00 | 2 | 0,80 | 0,80 | 60 | 60 |  |  |
| 100,00 | 2 | 0,68 | 0,68 | 64 | 64 |  |  |
| 120,00 | 2 | 0,60 | 0,60 | 65 | 65 |  |  |
| 140,00 | 2 | 0,62 | 0,62 | 59 | 59 |  |  |
| 160,00 | 2 | 0,88 | 0,88 | 62 | 62 |  |  |
| 180,00 | 2 | 2,09 | 2,09 | 75 | 75 |  |  |
| 200,00 | 2 | 1,86 | 1,86 | 75 | 75 |  |  |
| 220,00 | 2 | 0,66 | 0,66 | 47 | 47 |  |  |
| 240,00 | 2 | 2,48 | 2,48 | 79 | 79 |  |  |
| 260,00 | 2 | 1,19 | 1,19 | 63 | 63 |  |  |
| 280,00 | 2 | 0,66 | 0,66 | 53 | 53 |  |  |
| 300,00 | 2 | 0,62 | 0,62 | 49 | 49 |  |  |
| 320,00 | 2 | 0,78 | 0,78 | 55 | 55 |  |  |
| 340,00 | 2 | 0,77 | 0,77 | 58 | 58 |  |  |
| 360,00 | 2 | 0,61 | 0,61 | 59 | 59 |  |  |
| 380,00 | 2 | 2,41 | 2,41 | 72 | 72 |  |  |

ANEXO IV

NÚMERO DE ACIDENTES NOS PONTOS CRÍTICOS DEVIDO À MÁ ADERÊNCIA DO PAVIMENTO

| Pontos críticos devido à falta de aderência do pavimento |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RODOVIA: | BR xxx/XX | INICIAL | 0,000 | SENTIDO: |  | Crescente |  |
| DATA: | 17/06/2015 | FINAL: | 380,000 | OPERADOR: |  | xxxxxxx xxxxxxx |  |
| Posição (km) | Faixa | Hs (mm) Média |  | VRD |  | Nº de Acidentes |  |
|  |  | ANO ANTERIOR | ANO ATUAL | ANO ANTERIOR | ANO ATUAL | ANO ANTERIOR | ANO ATUAL |
| 0,00 | 2 | 0,62 | 0,62 | 58 | 58 | 29 | 27 |
| 20,00 | 2 | 0,60 | 0,60 | 53 | 53 | 32 | 30 |
| 40,00 | 2 | 0,60 | 0,60 | 59 | 59 | 32 | 30 |
| 60,00 | 2 | 1,86 | 1,86 | 77 | 77 | 50 | 48 |
| 80,00 | 2 | 0,80 | 0,80 | 60 | 60 | 31 | 29 |
| 100,00 | 2 | 0,68 | 0,68 | 64 | 64 | 33 | 31 |
| 120,00 | 2 | 0,60 | 0,60 | 65 | 65 | 36 | 34 |
| 140,00 | 2 | 0,62 | 0,62 | 59 | 59 | 32 | 30 |
| 160,00 | 2 | 0,88 | 0,88 | 62 | 62 | 23 | 21 |
| 180,00 | 2 | 2,09 | 2,09 | 75 | 75 | 45 | 43 |
| 200,00 | 2 | 1,86 | 1,86 | 75 | 75 | 32 | 30 |
| 220,00 | 2 | 0,66 | 0,66 | 47 | 47 | 15 | 13 |
| 240,00 | 2 | 2,48 | 2,48 | 79 | 79 | 56 | 54 |
| 260,00 | 2 | 1,19 | 1,19 | 63 | 63 | 23 | 21 |
| 280,00 | 2 | 0,66 | 0,66 | 53 | 53 | 24 | 22 |
| 300,00 | 2 | 0,62 | 0,62 | 49 | 49 | 6 | 4 |
| 320,00 | 2 | 0,78 | 0,78 | 55 | 55 | 28 | 26 |
| 340,00 | 2 | 0,77 | 0,77 | 58 | 58 | 29 | 27 |
| 360,00 | 2 | 0,61 | 0,61 | 59 | 59 | 29 | 27 |
| 380,00 | 2 | 2,41 | 2,41 | 72 | 72 | 36 | 34 |

ANEXO V

ART